| AT-YJ70MC |
| --- |
| 符合国际 | GB/T10045 E500T-1C |
| 相当于 | AWS 5.20 E70T-1C |
| 熔敷金属主要成分(%) Typical composition of deposited metal |
| C | Mn | Si | S | P |  |  |  |  |  |
| ≤0.18 | ≤1.75 | ≤0.9 | ≤0.03 | ≤0.03 |  |  |  |  |  |
| 熔敷金属力学性能 Typical mechanical properties of deposited metal |
| Ｒm(MPa) | Ｒei(MPa) | A(%) | Akv(J) -20℃ |  |
| ≥500 | ≥410 | ≥22 | ≥47 |  |
| 用途 Function performance and application |
| 平焊及平角焊专用金属粉型药芯焊丝，可用于自动焊和半自动焊，单道焊，和多道焊，由于该焊丝有较高熔敷效率，被广泛用于造船，桥梁，钢结构等焊接。 |
| 电流范围 | 焊条直径(mm) | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
|  | 平焊 | 150-350 | 170-400 | 200-450 |
|  | 平角焊 | 180-350 | 200-350 | 260-400 |
| 使用要点(Note) 严格控制CO2保护气体中的杂质含量，保证气体的纯度。 焊接时气体流量一般在20-25L/min 焊丝伸出长度应控制在15-25mm范围内 采用直流电源，焊丝接正级施焊。 |
| 参考价格(Price) | 元／kg |
| 备注(Hit) |