| AT-YJ502NiJ |
| --- |
| 符合国际 | GB/T17493 E501T1-9L |
| 相当于 | AWS 5.20 E71T1-9CJE71T1-12CJ JIS Z3313 YFW-C503R |
| 熔敷金属主要成分(%) Typical composition of deposited metal |
| C | Mn | Si | S | P | Ni |  |  |  |  |
| ≤0.15 | ≤1.75 | ≤0.9 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.5 |  |  |  |  |
| 熔敷金属力学性能 Typical mechanical properties of deposited metal |
| Ｒm(MPa) | Ｒei(MPa) | A(%) | Akv(J) -20℃ |  |
| ≥480 | ≥400 | ≥22 | ≥27 |  |
| 用途 Function performance and application |
| 用于船舶，海洋结构，桥梁，储罐等结构件对接和角焊缝的焊接。 |
| 电流范围 | 焊条直径(mm) | 1.2 |  |  |
|  | 平焊 | 120-300 |  |  |
|  | 立向上焊 | 120-260 |  |  |
|  | 立向下焊 | 200-300 |  |  |
|  | 横焊 | 120-280 |  |  |
| 使用要点(Note) 严格控制CO2保护气体中的杂质含量，保证气体的纯度。 焊接时气体流量一般在20-25L/min 焊丝伸出长度应控制在15-25mm范围内 采用直流电源，焊丝接正级施焊。 |
| 参考价格(Price) | 元／kg |
| 备注(Hit) |