| AT-YJ70MC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合国际 |  |  | GB/T10045 E500T-1C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相当于 |  |  | AWS 5.20 E70T-1C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔敷金属主要成分(%) Typical composition of deposited metal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Mn | Si |  | S | P |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≤0.18 | ≤1.75 | ≤0.9 |  | ≤0.03 | ≤0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔敷金属力学性能 Typical mechanical properties of deposited metal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ｒm(MPa) |  | Ｒei(MPa) |  |  | A(%) |  |  | Akv(J) -20℃ |  |  |  |  |  |
| ≥500 |  | ≥410 |  |  | ≥22 |  |  | ≥47 |  |  |  |  |  |
| 用途 Function performance and application |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平焊及平角焊专用金属粉型药芯焊丝，可用于自动焊和半自动焊，单道焊，和多道焊，由于该焊丝有较高熔敷效率，被广泛用于造船，桥梁，钢结构等焊接。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流范围 |  |  | 焊条直径(mm) |  |  | 1.2 |  |  | 1.4 |  |  | 1.6 |  |
|  |  |  | 平焊 |  |  | 150-350 |  |  | 170-400 |  |  | 200-450 |  |
|  |  |  | 平角焊 |  |  | 180-350 |  |  | 200-350 |  |  | 260-400 |  |
| 使用要点(Note) - 严格控制CO2保护气体中的杂质含量，保证气体的纯度。 - 焊接时气体流量一般在20-25L/min - 焊丝伸出长度应控制在15-25mm范围内 - 采用直流电源，焊丝接正级施焊。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考价格(Price) |  |  |  |  |  | 元／kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注(Hit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |