| AT-YJ621K2 |
| --- |
| 符合国际 | GB/T17493 E551T1-K2C |
| 相当于 | AWS 5.29 E91T1-K2 JISZ3313 YFW-C602R |
| 熔敷金属主要成分(%) Typical composition of deposited metal |
| C | Mn | Si | S | P | Ni | Mo |  |  |  |
| ≤0.15 | ≤0.5-1.75 | ≤0.8 | ≤0.03 | ≤0.03 | 1-2 | ≤0.35 |  |  |  |
| 熔敷金属力学性能 Typical mechanical properties of deposited metal |
| Ｒm(MPa) | Ｒei(MPa) | A(%) | Akv(J) -20℃ |  |
| 620-760 | ≥540 | ≥17 | ≥27 |  |
| 用途 Function performance and application |
| 用于550MPa级高强钢的建筑机械，钢架，桥梁，储罐，等结构件的全位置焊接。 |
| 电流范围 | 焊条直径(mm) | 1.2 |  |  |
|  | 平焊 | 120-300 |  |  |
|  | 立向上焊 | 120-260 |  |  |
|  | 立向下焊 | 200-300 |  |  |
|  | 横焊 | 120-280 |  |  |
| 使用要点(Note) 严格控制CO2保护气体中的杂质含量，保证气体的纯度。 焊接时气体流量一般在20-25L/min 焊丝伸出长度应控制在15-25mm范围内 采用直流电源，焊丝接正级施焊。 根据钢中，板厚和拘束度的不同，为防止产生冷裂纹，焊件应预热135-165℃ |
| 参考价格(Price) | 元／kg |
| 备注(Hit) |