| AT-Y2209 |
| --- |
| 符合国际 | GB/T17853 AWSA5.22 JISZ3323 E2209T1-1 |
| 相当于 | JIS Z3323 TS2209-FC1 |
| 熔敷金属主要成分(%) Typical composition of deposited metal |
| C | Mn | Si | S | P | Cr | Mo | N | Ni |  |
| ≤0.04 | 0.5-2．5 | ≤1 | ≤0.03 | ≤0.04 | 21-24 | 2.5-4 | 0.08-0.2 | 7.5-10 |  |
| 熔敷金属力学性能 Typical mechanical properties of deposited metal |
| Ｒm(MPa) |  | A(%) |  |  |
| ≥690 |  | ≥25 |  |  |
| 用途 Function performance and application |
| 用于焊接含22%Cr的双项不锈钢 |
| 电流范围 | 焊条直径(mm) | 1.2 |  | 1.6 |
|  | 焊接电流（A） | 120-250 |  | 160-300 |
|  | CO2气体流量 | 20-25 |  | 20-25 |
| 使用要点(Note) 熔敷金属中含有铁素体和奥氏体两种组织。铁素体含量近半。具有高强度，良好的耐孔及应力腐蚀性能。 |
| 参考价格(Price) | 元／kg |
| 备注(Hit) |