| AT-Y309LD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合国际 |  |  | GB/T17853 AWSA5.22 JISZ3323 E309LT0-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相当于 |  |  | JIS Z3323 TS309L-FC1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔敷金属主要成分(%) Typical composition of deposited metal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Mn | Si |  | S | P |  | Cr | Mo |  | Ni |  |  |  |
| ≤0.04 | 0.5-2．5 | ≤1 |  | ≤0.03 | ≤0.04 |  | 22-25 | ≤0.5 |  | 12-14 |  |  |  |
| 熔敷金属力学性能 Typical mechanical properties of deposited metal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ｒm(MPa) |  |  |  |  | A(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≥520 |  |  |  |  | ≥30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用途 Function performance and application |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用于碳钢与不锈钢异种材料的焊接，石油化工，变压器行业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流范围 |  |  | 焊条直径(mm) |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  | 1.6 |  |
|  |  |  | 焊接电流 |  |  | 120-250 |  |  |  |  |  | 160-300 |  |
|  |  |  | CO2气体流量 |  |  | 20-25 |  |  |  |  |  | 20-25 |  |
| 使用要点(Note) - 熔敷金属为奥氏体组织含有适量铁素体，裂纹敏感性低，焊接性能优良，焊态下熔敷金属有优良的耐腐蚀性，耐热性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考价格(Price) |  |  |  |  |  | 元／kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注(Hit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |