| AT-YJEG50A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合国际 |  |  | AWSA5.26 JISZ3319YFEG-22C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相当于 |  |  | AWS A5.26-97REG70T-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔敷金属主要成分(%) Typical composition of deposited metal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Mn | Si |  | S | P |  |  | Mo |  | Ni |  |  |  |
| ≤0.18 | 2 | ≤0.7 |  | ≤0.03 | ≤0.03 |  |  | ≤0.05 |  | ≤0.8 |  |  |  |
| 熔敷金属力学性能 Typical mechanical properties of deposited metal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ｒm(MPa) |  | AKV |  |  | A(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≥520 |  | ≥40 |  |  | ≥35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用途 Function performance and application |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立焊船舶桥梁等大型构件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流范围 |  |  | 焊条直径(mm) |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  | 1.6 |  |
|  |  |  | 焊接电流 |  |  | 300-450 |  |  |  |  |  | 350-500 |  |
| 使用要点(Note) - 保护气体流量30-35L/min - 伸出长度为35-40MM - 有风焊接处在2m/s以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考价格(Price) |  |  |  |  |  | 元／kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注(Hit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |