| AT-YR402Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合国际 |  |  | GB/T17493 E621T1-B3C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相当于 |  |  | AWS A5.29 JIS Z3318 YF2CM-C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔敷金属主要成分(%) Typical composition of deposited metal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Mn | Si |  | S | P |  | Cr | Mo |  |  |  |  |  |
| 0.05-0.12 | ≤1.25 | ≤0.8 |  | ≤0.03 | ≤0.03 |  | 2-2.5 | 0.9-1.2 |  |  |  |  |  |
| 熔敷金属力学性能 Typical mechanical properties of deposited metal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ｒm(MPa) |  | Ｒei(MPa) |  |  | A(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 620-760 |  | ≥540 |  |  | ≥17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用途 Function performance and application |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用于2.25%Cr-1%Mo钢的焊接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流范围 |  |  | 焊条直径(mm) |  |  | 1.2 |  |  | 1.4 |  |  | 1.6 |  |
|  |  |  | 平焊 |  |  | 120-300 |  |  | 150-400 |  |  | 180-450 |  |
|  |  |  | 立向上焊 |  |  | 120-260 |  |  | 150-270 |  |  | 180-280 |  |
|  |  |  | 立向下焊 |  |  | 200-300 |  |  | 220-300 |  |  | 250-300 |  |
|  |  |  | 横焊 |  |  | 120-280 |  |  | 150-320 |  |  | 180-350 |  |
| 使用要点(Note) - 严格控制CO2保护气体中的杂质含量，保证气体的纯度。 - 焊接时气体流量一般在20-25L/min - 焊丝伸出长度应控制在15-25mm范围内 - 采用直流电源，焊丝接正极施焊。 - 需160-190℃预热，焊后需回火处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考价格(Price) |  |  |  |  |  | 元／kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注(Hit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |