| AT-YJ501CrNiCu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合国际 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相当于 |  |  | JIS Z3320 YFA-50W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔敷金属主要成分(%) Typical composition of deposited metal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Mn | Si |  | S | P |  | Cr | Ni |  | Cu |  |  |  |
| ≤0.10 | ≤1.6 | ≤0.6 |  | ≤0.03 | ≤0.03 |  | 0.25-0.5 | 0.3-0.6 |  | 0.25-0.45 |  |  |  |
| 熔敷金属力学性能 Typical mechanical properties of deposited metal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ｒm(MPa) |  | Ｒei(MPa) |  |  | A(%) |  |  | Akv(J) 0℃ |  |  |  |  |  |
| ≥500 |  | ≥410 |  |  | ≥22 |  |  | ≥47 |  |  |  |  |  |
| 用途 Function performance and application |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用于船舶，海洋结构，桥梁，储罐等结构件对接和角焊缝的焊接。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流范围 |  |  | 焊条直径(mm) |  |  | 1.2 |  |  | 1.4 |  |  | 1.6 |  |
|  |  |  | 平焊 |  |  | 120-300 |  |  | 150-400 |  |  | 180-450 |  |
|  |  |  | 立向上焊 |  |  | 120-260 |  |  | 150-270 |  |  | 180-280 |  |
|  |  |  | 立向下焊 |  |  | 200-300 |  |  | 200-300 |  |  | 180-350 |  |
|  |  |  | 横焊 |  |  | 120-280 |  |  | 150-350 |  |  | 180-400 |  |
| 使用要点(Note) - 严格控制CO2保护气体中的杂质含量，保证气体的纯度。 - 焊接时气体流量一般在20-25L/min - 焊丝伸出长度应控制在15-25mm范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考价格(Price) |  |  |  |  |  | 元／kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注(Hit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |