| AT-YJ551CrNiCu |
| --- |
| 符合国际 | GB/T17493 E551T1-W2C AWSA5.29 E81T1-W2C |
| 相当于 | JIS Z3320 YFA-58W |
| 熔敷金属主要成分(%) Typical composition of deposited metal |
| C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu |  |  |
| ≤0.10 | ≤1.6 | ≤0.6 | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.45-0.8 | 0.4-0.8 | 0.3-0.75 |  |  |
| 熔敷金属力学性能 Typical mechanical properties of deposited metal |
| Ｒm(MPa) | Ｒei(MPa) | A(%) | Akv(J) 0℃ |  |
| 550-690 | ≥470 | ≥19 | ≥27 |  |
| 用途 Function performance and application |
| 用于船舶，海洋结构，桥梁，储罐等结构件对接和角焊缝的焊接。 |
| 电流范围 | 焊条直径(mm) | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
|  | 平焊 | 120-300 | 150-400 | 180-450 |
|  | 立向上焊 | 120-260 | 150-270 | 180-280 |
|  | 立向下焊 | 200-300 | 200-300 | 180-350 |
|  | 横焊 | 120-300 | 150-350 | 180-400 |
| 使用要点(Note) 严格控制CO2保护气体中的杂质含量，保证气体的纯度。 焊接时气体流量一般在20-25L/min 焊丝伸出长度应控制在15-25mm范围内 |
| 参考价格(Price) | 元／kg |
| 备注(Hit) |