| AT-YJ502Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合国际 |  |  | GB/T10045 E501T-1/1M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相当于 |  |  | AWS 5.20 E71T-1C/1M JIS Z3313 YFW-C50DR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔敷金属主要成分(%) Typical composition of deposited metal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Si | Mn |  | S | P |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≤0.18 | ≤0.9 | ≤1.75 |  | ≤0.03 | ≤0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔敷金属力学性能 Typical mechanical properties of deposited metal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ｒm(MPa) |  | Ｒei(MPa) |  |  | A(%) |  |  | Akv(J) -20℃ |  |  |  |  |  |
| ≥480 |  | ≥400 |  |  | ≥22 |  |  | ≥27 |  |  |  |  |  |
| 用途 Function performance and application |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用于低碳钢及490MPa级高强钢的焊接，可广泛用于船舶，桥梁，建筑，储罐，及钢架等各种结构件的焊接。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考焊接规范 Welding parameter |  |  | 焊条直径(mm) |  |  | 1.2 |  |  | 1.4 |  |  | 1.6 |  |
|  |  |  | 平焊 |  |  | 120-300 |  |  | 150-400 |  |  | 180-450 |  |
|  |  |  | 立向上焊，仰焊 |  |  | 120-260 |  |  | 150-270 |  |  | 180-280 |  |
|  |  |  | 立向下焊 |  |  | 200-300 |  |  | 220-300 |  |  | 250-300 |  |
|  |  |  | 横焊 |  |  | 120-280 |  |  | 150-320 |  |  | 180-350 |  |
| 使用要点(Note) - 严格控制CO2保护气体中的杂质含量，保证气体的纯度。 - 焊接时气体流量一般在20-25L/min - 焊丝伸出长度应控制在15-25mm范围内 - 采用直流电源，焊丝接正级施焊。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考价格(Price) |  |  |  |  |  | 元／kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注(Hit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |