| GL-YJ502Q |
| --- |
| 符合国际 | GB/T10045 E501T-1/1M |
| 相当于 | AWS 5.20 E71T-1C/1M JIS Z3313 YFW-C50DR |
| 熔敷金属主要成分(%) Typical composition of deposited metal |
| C | Si | Mn | S | P |  |  |  |  |  |
| ≤0.18 | ≤0.9 | ≤1.75 | ≤0.03 | ≤0.03 |  |  |  |  |  |
| 熔敷金属力学性能 Typical mechanical properties of deposited metal |
| Ｒm(MPa) | Ｒei(MPa) | A(%) | Akv(J) -20℃ |  |
| ≥480 | ≥400 | ≥22 | ≥27 |  |
| 用途 Function performance and application |
| 适用于低碳钢及490MPa级高强钢的焊接，可广泛用于船舶，桥梁，建筑，储罐，及钢架等各种结构件的焊接。 |
| 参考焊接规范 Welding parameter | 焊条直径(mm) | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
|  | 平焊 | 120-300 | 150-400 | 180-450 |
|  | 立向上焊，仰焊 | 120-260 | 150-270 | 180-280 |
|  | 立向下焊 | 200-300 | 220-300 | 250-300 |
|  | 横焊 | 120-280 | 150-320 | 180-350 |
| 使用要点(Note) 严格控制CO2保护气体中的杂质含量，保证气体的纯度。 焊接时气体流量一般在20-25L/min 焊丝伸出长度应控制在15-25mm范围内 采用直流电源，焊丝接正级施焊。 |
| 参考价格(Price) | 元／kg |
| 备注(Hit) |