| AT-YR312(Q) |
| --- |
| Typical composition of deposited metal (wt%) |
| C | Mn | Si | S | P | Cr | Mo | V |  |  |
| 0.12 | ≤1.25 | ≤0.8 | ≤0.03 | ≤0.03 | 1-1.5 | 0.4-0.65 | 0.1-0.35 |  |  |
| Typical mechanical properties of deposited metal |
| Ｒm(MPa) | Ｒei(MPa) | A(%) | Akv NT | Heat Treatment |
| ≥550 | ≥470 | ≥19 | ≥27 | 730±15℃×2h |
| Function performance and application |
| For welding pearlite heat-resistant steel under 540℃. |
| Welding Parameters | Diameter (mm) | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
|  | F | 120-300 | 150-400 | 180-450 |
|  | V-up, OH | 120-260 | 150-270 | 180-280 |
|  | V-down | 200-300 | 220-300 | 180-350 |
|  | H | 120-300 | 150-350 | 180-400 |
| Note: Use 100% CO2 gas CO2 gas flow controlled at 20-25L/min Wire extension: 15-25mm. DCRP(DC electrode position) Preheated in 160-190℃ and tempered after welding. |
| Price |  |